| <端面の処理による光量の比較> |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 端面処理 | 3m (p.e) | Ratio | 4m (p.e) | Ratio | 5m (p.e) |  | Ratio |
| 熱処理のみ | 0.3015 | 1 | 0.3475 | 1 | 0.3821 |  | 1 |
| ビームライトスプレー | 0.3159 | 1.04 | 0.3624 | 1.04 | 0.3702 |  | 0.96 |
| アルミパテ | 0.3464 | 1.14 | 0.3677 | 1.05 | 0.4820 |  | 1.26 |
| メッキみたい | 0.3234 | 1.07 | 0.4541 | 1.30 | 0.4646 |  | 1.21 |
| クリエイティブカラー | 0.3270 | 1.08 | 0.3461 | 0.99 | 0.4300 |  | 1.12 |
| Aluminized Myler | 0.3042 | 1.01 | 0.3643 | 1.04 | 0.4398 |  | 1.15 |
| ※ Aluminized Mylerとfiberはoptical cement(BC-600)で接着 |  |  |  |  |  |  |  |

- 成分

・ ビームライトスプレー

＜　アクリル樹脂，顔料，ガラスビーズ，有機溶剤，ＤＭＥ，ＬＰＧ　＞

- アルミパテ

＜　エポキシ樹脂，研化材変成ポルアミン　＞

- メッキみたい

＜　アクリル樹脂，顔料，有機溶剤　＞

- クリエイティブカラー

＜　アクリル樹脂，顔料，有機溶剤　＞